CENTRALIZATOR APARATURĂ DE LABORATOR LA PROGRAMUL DE

BAZĂ                                                        (aparatele de laborator sunt cuprinse în cadrul a unsprezece subprograme şi patru proiecte independente)

- Subprogram 1. Chimia verde a polimerilor: Sinteză şi aplicaţii

director subprogram: dr. Gabrielle Charlotte Chiţanu

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 23 |
| Liofilizator Martin Christ, ALPHA 1-2LD | Realizeaza sublimarea apei din solutii Se utilizeaza numai pentru sisteme apoase capacitate de condensare max. 2 Kg/24 ore; temperatura de condensare aprox. -54˚C; vacum 0.035 bari; posibilitate de conectare a 8 baloane | eliminarea apei din solutii de polimeri cu obtinerea probelor in stare solida uscarea bacteriilor, sangelui, fractiunilor de ser, anticorpi, vaccinuri, produse farmaceutice | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 127 |
| Instalatii ultrafiltrare Millipore Amicon | ultrafiltreaza solutii apoase de polimeri prin trecerea apei si a impuritatilor printr-o membrana sub actiunea presiunii, contine: Instalatii cu tanc inox de 5l si de 10 L, selector pentru modul de lucru, celule de 100mL si de 200 mL | purificarea solutiilor apoase de polimeri, pragul (cut off) este in functie de membranele utilizate | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 127 |
| Instalatie automata de titrare potentiometrica Metrohm, model 716DMS Titrino | contine: titrator, unitatati de adaugare, stand de agitare, unitate de comanda manuala guvernare pe calculator cu soft TiNet 2.5 3 moduri de utilizare: DET, (Dynamic Equivalent point Titration), MET (Monotonic Equivalence point Titration), SET (Set Endpoint Titration) pasul de adaugare, viteza de adaugare, timpul de asteptare, volumul final de titrant pot fi programate | titrari potentiometrice in solutii apoase standardizari acido-bazice masurarea pH-ului unei solutii apoase aparatul poate functiona ca doar titrator automat (impreuna cu conductometru sau turbidimetru) | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 127 |
| Conductometru : Radiometer Copenhagen, model CDM210 | - domeniu de conductivitate: 0.001μS/cm…5.99 S/cm, - echipat cu celula CDC865 | masoara conductivitatea in solutie | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 127 |
| Conductometru Metrohm, model 712 | - interfata pentru calculator, - echipat cu diferite celule | masoara conductivitatea in solutie | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 127 |
| Turbidimetru Brinkmann, model PC900 | Transmisia luminii prin fibra optica, sonda otel tip 20-23-634-5 (lungime optica 0-2 cm) | masoara transmitanta optica, absorbanta in solutie | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 127 |
| Reactor cu microunde CEM , tip Discover LabMate | - Sistemul este un modul de reactie cu microunde cu putere de 300 W. Poate furniza putere in mod continu pe toata gama de putere. - Varianta standard include: agitare magnetica, racire, controlul temperaturii cu senzor in infrarosu, control prin feedback a presiunii. - Aceesorii: un sistem separate pentru vialuri de 80 mL cu modul de controlare a presiunii, optiune pentru controlul temperaturii cu fibra optica | efectuarea de reactii in camp de microunde in vialuri inchise de 10 mL efectuarea de reactii in camp de microunde in vialuri deschise de 80 mL | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 117 |
| Aparat pentru depunere strat cu strat Deep coater KSV LM | - software KSV Dip Coater - viteza de imersiune si timpii de asteptare sunt controlati prin software - numar de vase in care se poate imersa: 8 - viteza de depunere a straturilor 0.1...120 mm/min, cursa bratului: 150 mm - rezolutia vitezei: 0.1 mm/min - numarul ciclurilor de depunere a straturilor: nelimitat - domeniu de miscare pe orizontala: 0...600 mm | depuneri start cu strat (layer by layer deposition) acoperiri sol-gel alte acoperiri multiple prin imersare | Irina Popescu Dana Suflet Irina Mihaela Pelin | 127 |
| Vascozimetru automat Schott SV350 cu baie de termostatare CT 52 | - domeniu de temperatura a baii: +10...+60(C, acuratete ±0.02(C - vascozimetru Ubbelohde - masurarea timpului de scurgere cu toleranta ±0.01% - numar de masuratori ce poate fi prestabilit: 1...10 - presiunea data de pompa pentru ridicarea nivelului lichidului: 0.04...0.25 bar | determinarea vascozitatii prin masurarea automata a timpul de scurgere determinarea masei molare medii vascozimetrice daca se cunosc constantele K si a din ecuatia [η]=KMa studii vascozimetrice (comportare de polielectrolit, etc.) | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 127 |
| Aparat de ultrasonare SONICS VCX 750 | - putere maxima: 750 W - posibilitatea de masurare si afisare a temperaturii 1...10(C - timpul de functionare si energia (in Jouli) se programeaza - varf schimbabil de 136 mm lungime, diam 13 mm -cuprinde si camera de antifonare | dezagregare prin ultrasonare agitare prin ultrasonare omogenizarea unor suspensii | Irina Mihaela Pelin Irina Popescu Dana Suflet | 127 |
| Ultrasonic Nebulizer Misonix, XL6040 | - Aparatul poate nebuliza volume mici de lichid cu obtinerea unei spreieri ultrafine. - Sistemul opereaza la 40 kHz permitand un control precis al energiei la capul de nebulizare | acoperiri prin spreiere obtinerea de nano- si microparticule | Irina Mihaela Pelin Irina Popescu Dana Suflet | 127 |
| Centrifuga Hettich Universal 320 R cu racire | max 15000 RPM Capacitate: 4 x 100 mL (Swing-out) Racire controlata | Centrifugare, separare | Irina Mihaela Pelin Irina Popescu Dana Suflet | 117 |
| Etuva Raypa | temperatura ajustabila: 35-250(C stabilitatea temperaturii: ±0.5% presiune minima: 10-2 mb | uscare prin incalzire la presiune redusa | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 117 |
| Rotaevapor Heidolph, tip Laborata 4000 - efficient | viteza de rotatie: 20-270 rpm baie de incalzire cu apa sau ulei, temp. 20...180(C, afisaj digital al temperaturii pompa de vid atajata | concentrarea solutiilor extractia solventilor | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 117 |
| Balanta analitica Shimadzu AX200 | greutate maxima: 200 gr precizie: 0.0001 gr calibrare interna | cantarirea analitica a probelor | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 127 |
| Balanta tehnica Adam AFP 2100 LC | greutate maxima: 2100 gr precizie 0.01 gr calibrare interna | cantarirea probelor | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 117 |
| Circulator Julabo F12-MB | domeniu temperatura: -20...100(C stabilitatea temperaturii: ±0.02(C pompa – capacitate 10 L/min, 0.12 bar volum de umplere 4.5 L | termostatarea interna a probelor din baie, termostatarea externa a celulelor de titrare cu manta, refracometrelor, polarimetrelor, rotavapoarelor, etc. | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 127 |
| Baie de ultrasonare Ultrasonic Cleaner, Cole-Parmer | capacitate 1.5 Gal temperatura maxima 60(C ciclul de curatare pana la 60 min | curatare agresiva prin ultrasonare | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 117 |
| Bidistilator GPL 2302 | capacitatea de distilare: 2L/ora apa bidistilata conductivitatea apei bidistilate: aprox 1.6 μS/cm | obtinerea de apa distilata si apa bidistilata | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 117 |
| Plotter Cannon BJ-W 3000 | functioneaza cu 4 cartuse (negru, rosu, galben, albastru), rola hartie 914mm x 30m sau hartie A3 | tiparire postere format A0, A1, A2, A3 | Dana Suflet Irina Popescu Irina Mihaela Pelin | 109 |

- Subprogram 2. Monomeri şi polimeri specifici – precursori în obţinerea de nanomateriale.

director subprogram: dr. Emil Buruiană

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem de reactie cu microunde DISCOVER (CEM 500) | Permite selectarea solventului si a temperaturii la care are loc reactia Sistemul este prevazut cu agitare magnetica Se lucreaza pe cantitati mici (maxim 5 mL solvent + proba) Se obtin randamente mai ridicate comparativ cu sistemul clasic de polimerizare intr-un timp mult mai scurt | Realizarea de reactii de polimerizare radicalica Sinteza organica | Lenuta Stroea Mirela Zamfir Violeta Melinte Florentina Jitaru Mioara Murariu | 71 |
| Microscop optic pentru lumina reflectata transmisa, polarizare, fluorescenta si termosistem | Metoda de contrast: lumina transmisa – camp luminos, contrast de faza, polarizare, contrast diferential de interferenta lumina incidenta – fluorescenta Carcasa de iluminare cu ajustare manuala a intensitatii luminii, a diafragmei de apertura si a diafragmei de camp Turela cu 5 pozitii (5X, 10X, 20X, 50X 100X) Inregistrarea imaginilor observate direct in calculator si posibilitatea salvarii acestora in formatul dorit (JPEG, TIFF, etc.) Posibilitatea incalzirii/racirii probei cu viteza controlata in domeniul de temperatura 20-300 oC | Determinarea morfologiei de supafata in lumina normala sau polarizata Vizualizarea fluorescentei Determinarea temperaturii de topire Determinarea mezofazelor pentru cristalele lichide | Violeta Melinte Lenuta Stroea Mirela Zamfir Florentina Jitaru Mioara Murariu Andreea Chibac | 71 |
| Baie vascozimetrica cu selectare digitala a temperaturii KV 4000 | Mediul baii: apa distilata sau ulei tehnic alb Volumul baii: 33,7 L domeniul de temperatura: 25÷150 (C (( 0,02 (C) uniformizeaza temperatura din interiorul baii printr-un sistem de agitare inclus pentru a preveni aparitia unor gradienti de temperatura furnizeaza timpul de curgere a fluidului prin vascozimetru si este controlat manual de operator. Utilizarea constantelor vasozimetrice permite calcularea automata a vascozitatii | determinarea vascozitatii specifice a polimerilor in solutii diluate | Violeta Melinte Lenuta Stroea Mirela Zamfir Florentina Jitaru Mioara Murariu | 71 |
| Aparat pentru testari mecanice Shimadzu AGS-J, 1kN | Aparatul realizeaza doar teste de tractiune Forta maxima aplicata – 1 kN Dimensiuni probe: lungime: 4÷10 cm latime: 0,4÷2 cm grosime: 0,5÷5 mm | Inregistrarea de curbe tensiune-deformare (stress-strain) Determinarea tensiunii si a alungirii maxime Detreminarea tensiunii si a alungirii la rupere Determinarea modulului lui Young | Violeta Melinte Lenuta Stroea Mirela Zamfir | 74 |

- Subprogram 3. Polimeri termostabili heterociclici şi heterocatenari pentru micro şi nanomateriale înalt performante.

director subprogram: dr. Maria Brumă

- Subprogram 4. Polimeri ionici sintetici şi naturali

director subprogram:  dr. Ecaterina Stela Drăgan

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detector de sarcini (Particle charge detector Mütek PCD-03 (pH)) | Masoara potentialul de curgere in mV, care este afisat pe ecran; Utilizeaza solutii de polielectroliti de concentratii 10-3 M; Titrarile se fac, de preferinta, in mediu apos; Rezolutia biuretei este de 1/10000 din volumul biuretei, iar eroarea este de 0,3% raportat la volumul de 10 mL al biuretei; Rezultatele masuratorilor pot fi stocate in computer; Aparatul poate functiona independent sau cuplat la calculator; Temperatura de lucru este cuprinsa intre +5 oC si +40 oC; | Determinarea concentratiilor solutiilor de polielectroliti; Determinarea densitatii de sarcina pentru aditivi chimici, pigmenti, fibre sintetice si celulozice, particule coloidale, cu dimensiunile < 300 m; Determinarea punctului izoelectric prin titrare acido/bazica. | Dr. Ecaterina Stela Dragan CS Marcela Mihai CS Florin Bucatariu CS Maria Valentina Dinu | 110 |
| Spectrofotometru UV-Vis SPEKOL 1300 | - Se masoara absorbanta, transmitanta sau concentrantia unor solutii care sunt afisate pe un ecran digital - Domeniul de lungimi de unda este 190 – 1100 nm - Aparatul poate functiona independent sau cuplat la calculator; - Temperatura de lucru este cuprinsa intre +5 oC si +35 oC; | - Determinarea concentratiei unor solutii prin: - punct de calibrare; - cu ajutorul factorului; - cu ajutorul unei curbe de calibrare | A1 Marlica Elena Dr. Violeta Neagu Dr. Bunia Ioan Dr. Silvia Vasiliu Dr. Stefania Racovita | 139 |
| Microscop optic Zoom ALPHA STO 5 | Se vizualizeaza materiale solide cu o marire a imaginii in domeniul 6,2X - 50X; - Aparatul poate functiona independent sau cuplat la calculator pentru captarea imaginii vizualizate; - Temperatura de lucru: 5 oC - 35 oC; | - Vizualizarea unor materiale solide | Dr. Silvia Vasiliu | 167 |

- Subprogram 5.Materiale micro şi nanostructurale pe bază de polimeri naturali

şi sintetici pentru itilizări biomedicale şi biotehnologice

director subprogram :dr. Georgeta Mocanu

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem HPLC (Shimadzu) | Pompa cuaternara care lucreaza in regim izocratic sau cu gradient de joasa presiune; viteza de elutie 0.1-10 ml/min Cuptor termostatare coloane (30-85 oC) Detector RID si UV-Vis (poate inregistra simultan la 2 lungimi de unda diferite) Coloana HPLC cu umplutura de faza inversa (silice acoperita cu C18), care permite separarea de compusi in functie de afinitate (interactiune hidrofoba) cu faza stationara; Solventi: Apa, solutii tampon, amestecuri solutii apoase cu solventi organici (metanol, acetonitril) Coloana GPC in pat mixt, umplutura din stiragel acoperit cu glucoza, domeniu mase moleculare 5000-500000 Da. Solventi: DMSO, NMP, Solutii NaOH sau tampon | HPLC Studiul calitativ al compozitiilor amestecurilor de compusi cu molecula mica (pana la 1000 Da) (numar componente, procentaj relativ in amestec) Determinarea cantitativa a substantelor sau amestecurilor de substante cunoscute, pe baza curbelor de calibrare GPC Determinarea maselor moleculare pentru polimeri hidrofili: polizaharide, poliacrilamida, polvinilpirolidona, polimeri cu grupe carboxilice (acid poliacrilic, carboximetilceluloza). Standarde: dextran | Marieta Nichifor Gheorghe Fundueanu Georgeta Mocanu Marieta Constantin Ionut Mihalcea | 108 |
| Centrifuga Hettich-Universal 320R | Rotor cu elongatie, turatie maxima 6000 rpm, capacitate maxima 4x100 ml Rotor angular, turatie maxima 12000 rpm, capacitate maxima 12 x 10 ml Control temperatura -20-+40 oC | Separare de suspensii si emulsii | Marieta Nichifor Marieta Constantin Doina Mihai Cristina Stanciu | 133-134 |
| Instalatie de apa ultrapura- Millipore Simplicity-UV | Purificare si sterilizare apa cu kit de 4 coloane schimbatoare de ioni si lampa UV; rezervor 2 L, debit 0.5L/min Produce apa ultrapura cu conductivitate 0.05 S/cm (sau resistivitate 18.2 M(.cm), TOC < 5 μg/L; microorganisme < 1 CFU/ml | Preparare solutii pentru scopuri analitice sau biochimice | Marieta Nichifor Cristina Stanciu Maria Cotofana | 133-134 |
| Titrator Radiometer Titralab 840 | Titrator automat cu biureta de 25 ml si electrod MC6091Ag-9 | Titrare potentiometrica de ioni de clor prin metoda argentometrica | Maria Cotofana Marta Marcu Elena Marlica | 108 |
| Instalatie de ultra/diafiltrare Millipore | Celula Amicon 8400 de 400 ml Membrane filtrante cu cut-off 10000 Rezervor solvent de 800 ml Microcompresor | Concentrare si dializa in regim dinamic pentru solutii apoase de polimeri | Marieta Nichifor Cristina Stanciu Maria Cotofana | 133-134 |
| Balanta Sartorius | Capacitate maxima 230 g Precizie 0.01 mg | Cantariri de mare precizie | Toti membrii subprogramului 5 | 105 |

*Subprogram 6 .Materiale polimeremultifuncţionale şi hibrizi organici –anorganici

director subprogram dr. Valeria Harabagiu

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei (lor) care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem HPLC (Agilent 1200) – MS (Agilent 6520) | Aparatul poate functiona independent sau in tandem HPLC + MS Utilizeaza solutii de concentratii cca 10-6 molar HPLC Coloana HPLC cu faza inversa (C18-faza stationara nepolara) pentru separare de amestecuri de compusi organici si polimeri; separarea este controlata de polaritatea substantelor masa moleculara nu este factorul determinant inseparare) Faza mobila: solventi polari (acetonitril, alcooli, apa Detector UV-VIS MS Sursa de ionizare: electrospray Analizor hibrid quadrupole-time of flight Permite experimente de fragmentare MS-MS Domeniu de mase moleculare: < 20 000 Da Solventi utilizati: pentru lucrtul in tandem cei enumerati pentru HPLC; pentru lucrul indepenent se adauga: cloroform, diclormetan; DMSO se utilizeaza in amestecuri de maxim 10 % pentru cresterea solubilitatii | Determinare compozitie amestecuri cantitativa prin HPLC: componentele din amestec trebuie sa prezinte absorbtii UV; necesara calibrare cu substante etalon calitativa: prin MS Determinare mase moleculare pentru compusi organici si polimeri (masa moleculara maxima = 20000 Da) Informatii asupra structurii rezultate din experimentele de fragmentare Urmarirea cineticilor de reactie | Marian Totolin Cristian Peptu Loredana Todi Andrei Dascalu Dorina Anghel | 23 |
| Titroline Alpha Plus (Titrimetrie potentiometrica) | Electrod de stricla (ion selectriv pentru H+) Utilizeaza ca electrod de referinta un electrod de “calomel” Biureta automata cu care se pot introduce in sistem cantitati minime de 0.0001 ml titrant Agitator magnetic fara incalzire Titratorul poate lucra independent sau conectat la unitate PC (se poate vizualiza instantaneu curba de titrare) unde se pot exporta rezultatele in fisiere XLS Se poate lucra numai in solutii apoase in domeniul complet de pH (0-14) | Determinarea pH-lui solutiilor apoase Dozarea grupelor acide/bazice grefate pe lanturile polimerice Masurarea constantelor de echilibru ale acizilor si bazelor slabe Informatii asupra formarii complecsilor metalici sau interpolimerici | Acces LIBER Persoane de contact: - Fifere Adrian - Mariana Spulber - Cristian Peptu | 32 |
| Liofilizator Alpha 2-4 LDplus | Aparatul este utilizat pentru separarea de produse din solutii apoase sau alcoolice si uscarea avansata a acestora prin inghetare Separarea dureaza, in general, minim 24 h; pentru scurtarea timpului operatiei se recomanda inghetarea prealabila a probelor in azot lichid sau utilizand alt sistem de racire (congelator) Pot fi prelucrate in acelasi timp 12 probe; volum pentru fiecare proba cca 30 sau 75 ml (aparatul este prevazut cu 12 baloane de 50 ml sau 12 baloane de 100 ml) Sublimarea produselor se realizeaza la valori ale temperaturii limita ce trebuiesc specificate de catre utilizator | Purificarea avansata a polimerilor hidrosolubili naturali sau sintetici in scopul caracterizarii si aplicarii Uscarea culturilor de bacterii si virusi, plasma sanguina, fractii a serului, anticorpi, vaccinuri, produse farmaceutice, extracte din plante | Acces LIBER Persoane de contact: - Narcisa Marangoci - Andrei Dascalu | 32 |
| Aparat pentru sorbtie dinamica de vapori (DVS) IGAsorp | Aparatul poate masura capacitatea de sorbtie a materialelor atat pentru apa cat si pentru solventi organici Dimensiuni: 450mm x 500mm x 600mm Presiunea minimă a gazului pentru operare: 2 bar Capacitatea balanţei: 5g Domenii de cântărire: 100/200/500mg Mărimea probei: 10-200mg; minim: 1mg Rezoluţia: 0.1µg pentru domeniul de 100mg Containere pentru probe: sită din oţel inox cu ochiuri de dimensiuni micrometrice pentru probe solide şi vase din Pyrex pentru probe lichide si pulberi Sistem de prindere container: lanţ de aur/sârmă de tungsten Voltaj: 230 V c.a. Frecvenţă: 50-60 Hz Putere: 400VA maximum Categoria de poluare: 2 Uscătorul: Tip de control: reglarea temperaturii cu o acurateţe de ±1˚C Domeniul de temperatură: de la temperatura ambiantă pana la 350oC Umiditate: Metoda: curgere laminară a amestecului de gaz umed/uscat la viteza constantă cu feed back de control. Viteza maximă de curgere: 500ml/min Viteza minimă de curgere: 100 ml/min Gaz: butelie de azot uscat Presiunea de admisie: 3-6 bar Capacitatea rezervorului de umidificare: 200ml Tipul senzorului: senzor de capacitanţă Precizia măsurătorii: ±1% (între 0-90% umiditate relativă) şi ±2% (între 90-95% umiditate relativă) Precizia de reglare: ±1% umiditate relativă Viteza de creştere a umidităţii: 0,1-100% umiditate relativă pe oră Temperatură: Tip senzor: termomentru cu rezistenţă de platină Precizia măsurătorii: ±0,1˚C | Inregistrarea izotermelor de sorbtie/desorbtie Inregistrarea curbelor cinetice ale proseselor de sorbtie/desorbtie Prin interpretarea datelor obtinute se pot obtine informatii despre: Capacitatea de sorbtie a vaporilor de apa sau de solventi organici; Tranzitii de faza in timpul proceselor de sorbtie/desorbtie; Caracterizarea modului de comportare a materialelor cu aplicatii in industria farmaceutica, alimentara, a constructiilor, electronica, etc. | Alexandra Nistor George Stiubianu | 29 |
| Tensiometru automat Sigma 700 | Sistem modular de inalta performanta, echipat cu: Balanta de inalta acuratete cu autocalibrare; masa maxima cantarita de balanta: 210 g, resolutie 0.01 mg Domeniu de masura de pana la 2000 mN/m. Rezolutie 0,001 mN/m Rezolutia fortei: 0.1μN Intervalul de masura al unghiului de contact: 0 – 180o, rezolutie 0.01o Viteza de ridicare a scenei 0.01 – 500 mm/min Temperatura de lucru (cu sistem de termostatare) 0-100 oC Tensiometrul este controlat de PC si poate fi folosit pentru masuratori complet automate Pentru masuratori de tensiune superficiala se foloseste metoda placutei Wilhelmy sau inelul Du Nouy Pentru masurarea unghiului de contact dinamic se foloseste o proba de forma regulata din materialul de masurat, avand perimetru constant Se poate folosi orice solvent pentru masuratori “punct cu punct”. Pentru determinarea automata a CMC se prefera solutii apoase sau alcoolice | tensiune superficiala si interfaciala ale lichidelor unghi de contact dinamic la solide concentratie micelara critica gradul de udare al pulberilor si solidelor poroase densitatea lichidelor cinetica sedimentarii | Carmen Racles Mihaela Alexandru | 30 |
| Reactor cu microunde “single-mode” DISCOVER LabMate | Sistem de lucru dual: etans, in fiole de presiune inalta, inchise la presiune constanta, in vase de reactie tip MW prevazute cu reductie si refrigerent de condensare externa Agitare magnetica Capacitate maxima de prelucrare: 80 ml Putere maxima de iradiere: 300 W Regimuri de iradiere controlata: standard, putere fixa, reflux, in cicluri Control extern prin sistem de operare PC, soft Synergy Posibilitati de extindere prin cuplare de accesorii optionale | Proceduri de sinteza sub actiunea microundelor, cu parametri controlati | Acces LIBER Persoane de contact: - Liviu Sacarescu - Mihaela Simionescu - Gabriela Sacarescu | 35 |

*Subprogramul 7.Polimeri conjugaţi şi materiale micro-nanostructurale

director subprogram : Mircea Grigoraş

| Potentiostat – Galvanostat Bioanalytical System (BAS 100B/W). | Aparatul este alcatuit din urnatoarele componente: unitatea centrala EPSILON, standul pentru celula electrochimica, accesorii: electrozi, celula, agitator magnetic, tub de gaz inert, materiale de curatare pentru electrozi. - Aparatul functioneaza conectat la PC, iar interfata MS permite controlul instrumentului, stocarea datelor precum si procesarea acestora. - Procesele electrochimice (reactiile de reducere si de oxidare ale analitilor) au loc intr-o celula electrochimica cu trei electrozi: - electrodul de lucru: Pt (sub forma cilindrica, cu diam. de 1.6 mm) sau carbune sticlos (sub forma cilindrica, cu diam. de 6 mm); electrod picator de mercur sau cu picatura suspendata (in cazul tehnicilor polarografice); - electrod de referinta (Ag/Ag+); - electrodul auxiliar (fir de Pt). Softul aparatului ofera posibilitatea alegerii tehnicii de lucru dorite cum ar fi: tehnici volametrice; tehnici polarografice; cronoamperometria; electroliza la potential controlat, etc. Modul de lucru se alege in functie de tehnica dorita. Mediile in care se realizeaza determinarile electrochimice trebuie sa contina, pe langa specia de analizat (in stare de puritate corespunzatoare) si saruri electrolitice care pot fi saruri cuaternare de amoniu (potrivite in cazul solventilor neaposi), complet disociate in solventul folosit. Solventii in care pot fi efectuate experimentele pot fi solventi organici sau amestecuri solventi organici- solutii apoase. Pot si folosite solutii de analiti de concentratii de ordinul 10-3M iar concentratia electrolitului suport trebuie sa fie de 100 de ori mai mare decat concentratia analitului. Parametrii generali: Domeniul potential: -3275 - + 3273 mV; Viteza de scanare: 1 mV/s – 51200 mV/s Instensitatea curentului: ± 100 mA - 1nA; | Determinarea domeniilor de potentiale in care au loc procesele de reducere sau de oxidare ale analitilor; Determinarea valorilor intensitatii curentilor de reducere sau oxidare din care poate fi dedusa reversibilitatea proceselor electrochimice precum si numarul de electroni implicati in reactiile la electrod. Electrodepunerea, in strat subtire a unei cantitati de produs rezultat ca urmare a proceselor de oxidare sau reducere, prin aplicarea unei valori a potentilului electrodului de lucru. | Loredana (Stafie) Vacareanu Catargiu Ana Maria | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reometrul Bohlin CVO | Reometrul Bohlin CVO este un instrument de mare precizie destinat masuratorilor reologice si permite investigarea comportarii la curgere a unei game variate de materiale polimere in stare fluida pentru un domeniu de temperaturi cuprins intre -20ºC si 180ºC. Instalatia se compune din: unitatea centrala care contine cutia cu circuite electronice si dispozitivul pe care se fixeaza geometria de lucru (con-plan sau plan-plan) in care se introduce proba pentru investigat; unitatea Peltier pentru controlul riguros al temperaturii probei care permite o modificare a temperaturii cu o viteza de pana la 60ºC/min; un rezervor cu lichid de racire prevazut cu dispozitiv de recirculare a fluidului pentru a asigura incalzirea/racirea rapida a probei; compresor prevazut cu uscator de saruri si filtre pentru aerul comprimat; calculator pe care s-a instalat programul de lucru Bohlin CVO ce permite pilotarea masuratorilor efectuate in regim de forfecare simpla, in regim oscilatoriu sau fluaj si recuperare elastica. | Masoara parametrii reologici care reprezinta raspunsul probei la o solicitare externa controlata. Urmatorii parametri reologici sau comportari ale fluidelor pot fi investigate: viscozitatea si tensiunea de forfecare in regim stationar la forfecare simpla; comportarea tixotropica la cresterea urmata de descresterea deformatiei; comportarea in regim tranzitoriu; comportarea in regim oscilatoriu cand se termina modulul de elasticitate, modulul de viscozitate, unghiul de pierderi sau tangenta unghiului de pierderi; comportarea la fluaj si recuperare elastica. | Maria Bercea Simona Morariu | 122 |
| Turbidimetru pentru laborator Model 2100 AN | Turbidimetru de laborator 2100 AN este un nefelometru al carui sistem optic cuprinde o lampa cu filament tungsten, un sistem de lentile, un detector la 90(C pentru monitorizarea luminii difuze, un detector lumina inainte de detectorul la 90(C , detector lumina dupa detectorul la 90(C si un detector de lumina transmisa. Instrumentul masoara turbiditatea la mai putin de 40 NTU, folosind numai detectorul luminii difuze de 90(C sau folosind un setul complet de detectori. In modul Ratio (raport), microprocesorul instrumentului se foloseste de o calculatie matematica pentru a raporta semnalele de la fiecare detector. Beneficiile utilizarii acestui mod de masuratoare includ o liniaritate excelenta, stabilitate de calibrare, interval larg de masurare si abilitate de a masura turbiditatea in prezenta culorii Acuratete masurare NTU: ± 2% din citire de la 0-1000 NTU; ± 5% din citire de la 1000-4000 NTU; ± 10% din citire de la 4000-10000 NTU; | Masurare directa a turbiditatii in unitati NTU (unitate de turbiditate nefelometrica) in domeniu 0-10000 sau in unitati EBC (European Brewing Convention) in dimeniu 0-2450. Masurare directa a transmitantei (%) si a absorbantei. Solutiile cu niveluri de turbiditate mai mari de 10000 NTU se masoara folosind modul NTU de masurare sau prin diluare cu esantion filtrat si o calculare simpla. | Simona Morariu Maria Bercea Irina Lamatic Luminita Ghimici | 122 |
| Refractometru ABBE NAR-1T lichid ATAGO | Este un refractometru destinat pentru masurarea probelor lichide. Are incorporate scala cu indice de refractie si scala BRIX. Calibrarea se poate face cu apa distilata. Ca sursa de iluminare foloseste o lampa tungsten LED (598 nm). Precizie indice de refractie ±0.0002 si Brix ±0.1% Domeniu de temperatura 0-50(C | Masurare indice de refractie (nD) in domeniu 1.3000 - 1.7000 si Brix in domeniu 0.0 - 95.0% | Simona Morariu Maria Bercea Irina Lamatic | 122 |

*Subprogram 8.Poliuretani structurali cu nanoparticule metalice

director subprogram:dr.Constantin Ciobanu

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Goniometru CAM 101 Optical Video Contact Angle System, KSV Instruments LTD, Finlanda | - Aparatul este un model controlat de computer - Se bazeaza pe capturarea si analiza automata a imaginilor video pentru masurarea statica sau dinamica a unghiului de contact | Caracterizarea suprafetelor solidelor: - Evaluarea caracterului hidrofil sau hidrofob - Determinarea unor marimi fizice legate de energetica suprafetei: energia libera a suprafetei, tensiunea interfaciala solid-lichid, lucrul de adezivitate, polaritatea suprafetei, tensiunea superficiala critica (Zisman) | Orice cercetator din laboratorul de Poliaditie sau din Institut cu asistenta noastra | 177 |
| Spectrofotometru UV/VIS 6505, Jenway, Anglia | -Spectrofotometrul are in componenta un sistem optic inovativ cu abateri minime ale fascicolului luminos -Camera pentru probe are sapte celule care permit masurarea simultana a acestora -domeniul de inregistrare 190 - 1100 nm | -Inregistrarea spectrelor in UV-VISdin care se pot obtine informatii cu privire la natura cromoforilor existenti intr-o molecula si la pozitia lor in raport cu elementele din molecula | Orice cercetator din laboratorul de Poliaditie sau din Institut cu asistenta noastra | 177 |
| Aparat pentru masurarea rezistentei mecanice TIRA–TEST, Germania | - Aparatul se bazeaza pe intinderea uniaxiala a probei (epruvetei) pana la rupere sub actiunea unei tensiuni in regim izoterm | - Masurarea rezistentei mecanice prin determinarea unei serii de marimi fizice cum ar fi: modulul initial (modulul Young), rezilienta elastica, lucrul mecanic, duritatea | Orice cercetator din laboratorul de Poliaditie sau din Institut cu asistenta noastra | 176 |
| Microscop optic cu lumina polarizata B600T,Italia | - Microscopul poate face microfotografii de marime x10, x20, x50, x100 | - Determinarea degradarii polimerilor - Determinarea structurii macromoleculare | Orice cercetator din laboratorul de Poliaditie sau din Institut cu asistenta noastra | 76 |
| Aparat pentru masurarea rezistentei mecanice SHIMADZU EZ TEST, 5 KN | -Aparatul se bazeaza atat pe intinderea uniaxiala a probei (epruvetei) pana la rupere sub actiunea unei tensiuni in regim izoterm, cat si pe comprimarea probei | -Masurarea rezistentei mecanice prin determinarea unei serii de marimi fizice cum ar fi: modulul initial (modulul Young), rezilienta elastica, lucrul mecanic, duritatea | Orice cercetator din laboratorul de Poliaditie sau din Institut cu asistenta noastra | 76 |

*Subprogram 9. Chimia fizică a polimerilor.

director subprogram:dr. Cornelia Vasile

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cromatograf de gaze | Agilent technologies Inert XL Mass Selective detector, Stocare/imprimare date. | Determinare compozitie amestecuri lichide si gazoase, | Brebu Mihai Totolin Marian | 185 |
| Aparat pentru determinarea unghiului de contact | KSV Cam 200 | Determinare tensiuni de suprafata solid-gaz, solid-lichid | Oprea Ana Maria Oana Buliga Violeta Melinte Elena Stroea | 184 |
| Liofilizator | Freeze Dryer | Separare solide din solutie, uscare avansata | Dumitriu Raluca, Cheaburu Catalina Oprea Ana Maria, Sdrobis Anamaria | 182 |
| Reometru | Physica Anton Paar | Studii reologice DMTA pentru filme, bare, placi. | Dumitriu Raluca, Cheaburu Catalina Oprea Ana Maria Raluca Darie | 180 |
| Vascozimetru automat | Schott Gerate - Germania | Studii vascozimetrice, nu se pot face dilutii in vascozimetru | Dumitriu Raluca, Cheaburu Catalina | 180 |
| Conductometru | Consort | Conductibilitate solutii | Dumitriu Raluca, Cheaburu Catalina | 180 |
| Microscop optic | Leica | Inregistrare imagini, | Cazacu Georgeta Ciolacu Diana Anamaria Sdrobis | 179 |
| Titroline | Scott Gerate | Titrari potentiomatrice, conductometrice | Amarandei Olga Acces liber | 179 |
| Viscozimetru | Automat, tip Schott AVS 350 | Studii viscozimetrice, nu se pot face dilutii in vascozimetru | Filimon Anca Cosutchi Irina Necula Adina | 152 |
| Reometru | Bohlin CS50 | Studii reologice | Filimon Anca Cosutchi Irina Necula Adina | 152 |
| Multimetru de laborator | Inolab Multi 740 | Conductibilitate solutii | Filimon Anca Cosutchi Irina Necula Adina | 44 |

- Subprogram10. Proprietăţi şi procese în polimeri , evidenţiate prin metode fizico-chimice generale şi explicate prin factori de structură chinică şi morfologică

director subprogram : dr. Virgil Bărboiu

|  | Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spectrometru FTIR, model Bruker Vertex 70 | Domeniul MIR de inregistrare a spectrelor FT-IR, in transmitanta sau absorbanta Pentru configuratia in transmisie, domeniul este 5000 – 400 cm-1; Pregatirea probelor: pastilare in KBr, in general; depuneri de pelicule pe KBr sau KRS-5; cuva pentru lichide Accesoriu pentru reflexie totala atenuata (ATR) de tip Golden Gate( , cu cristal de diamant; metoda este aplicabila pulberilor, solidelor si, cu precautii, a lichidelor; inregistrarea in domeniul 5000 – 600 cm-1 si cu posibilitatea inregistrarii in domeniul de temperatura 20 - 200(C | Analiza structurala, calitativa si cantitativa Urmarirea cineticilor de reactie | Avadanei Mihaela Drobota Mioara | 42 |
| 2 | Centrifuga pentru depunerea de filme din solutie (Spin Coater), model WS-400B-6NPP, Laurell Technologies Corporation. | Depunere de filme subtiri pe suport rigid si plan Viteze de rotatie: 100 – 10 000 rot/min Suporturi rotunde sau patrate cu dimensiunea cea mai mare de 100 mm Atmosfera inerta, temperatura camerei Solutii filtrate corespunzator rugozitatii dorite filmului (obisnuit min. 0.05 microni); suporturi suficient de netede; testare prealabila a peliculogenitatii | Obtinerea filmelor subtiri si ultrasubtiri, foarte omogene, pe suporturi plane, care sunt apoi investigate prin elipsometrie, AFM, IRRAS, unghi de contact etc. | Avadanei Mihaela | 42 |
| 3 | Spectrometru RMN de 400 MHz (pentru protoni), model Bruker Avance DRX 400 | Frecvente de RMN: 400 MHz (H-1), 100 MHz (C-13) si 79.5 MHz (Si-29). Temperatura variabila, de la 20 la 80 oC. Diverse tehnici 1D si 2D. | Obtinerea de spectre RMN pe nuclizii H-1, C-13 si Si-29 pe probe lichide. Probe solubile in CDCl3, DMSO-D6, Acetona-D6, D2O, etc | Nicolescu Alina Ailiesei Gabriela Condrea Anisoara Conformare la regulamentul depus pe server, | 26A |
| 4 | Spectrometru RMN de 90 MHz, model Varian EM 390 | Frecventa de RMN: 90 MHz (H-1). Temperatura variabila, de la – 60 la + 120 oC. Spectre 1D. | Obtinerea de spectre RMN pe nuclee de H-1 (protoni). pe probe lichide. Probe solubile in CDCl3, DMSO-D6, Acetona-D6, D2O, etc | Condrea Anisoara Ailiesei Gabriela Conform regulilor specifice metodei si aparatului | 26A |
| 5 | Spectrometru dielectric, model CONCEPT 40, producator Novocontrol Technologies GmbH, Germania | Domenii de lucru: 3 (Hz ( 20 MHz si -160 ( + 400 oC | Masuratori de constanta si pierderi dielectrice functie de frecventa si temperatura Probe sub forma de film/placa, de grosime uniforma. | Musteata Valentina | 1 |
| 6 | Calorimetru cu scanare diferentiala de temperatura, model Pyris Diamond DSC, Perkin Elmer USA | -Viteze de scanare: tipic 5, 10, 20 oC/min; -domeniu de temperatura: intre –150 si 725oC (functie de tipul racirii – LN2 sau Intracooler 2P) | Evaluare tranzitii termice si procese chimice Comportare termica generala. Probe bine conditionate, cu derivatograme inregistrate. | Grigoras Cristian Conformare la regulile metodei si laboratorului | 61 |
| 7 | Refractometru diferential, model Optilab rEX, Wyatt Rechnologies Co, SUA | Utilizabil in doua moduri: (i) masuratori pe probe statice (batch mode), si (ii) ca detector in sisteme GPC/LC/HPLC. Radiatie de 633 nm; Domeniul: 1.2 la 1.75 RIU | Utilizabil in doua moduri: (i) masuratori pe probe statice (batch mode), si (ii) ca detector in sisteme GPC/LC/HPLC. Radiatie de 633 nm; Domeniul: 1.2 la 1.75 RIU | Grigoras Anca | 40 |
| 8 | Aparat pentru masuratori multiunghiulare de difuzia luminii (Light Scattering Photometer for MALS), model DAWN DSP, Wyatt Technologies Co, SUA | Sursa laser de 633 nm; 18 unghiuri; masuratori statice (in batch) pe probe stationare si masuratori pe probe in curgere (ca detector in sisteme GPC); temperatura camerei | Masuratori absolute de masa moleculara si dimensiuni la polimeri si la alte particule de dimensiuni nanometrice; Studii de interactii intermoleculare, etc. Solutii filtrate la sub 0.5 microni, de preferat incolore. | Grigoras Anca | 40 |
| 9 | Analizor de elemente CHNS 2400 II Perkin Elmer | 925 oC combustie 540 oC reducere (simultan) He, O2 99,995% aer 99,99% | Dozarea elementelor C,H,N si S Functionare pe loturi de probe. | (Rusu Elena) Irimia Roxana | 18-19 |
| 10 | Difractometru de radiatii X, model Bruker AD8 ADVANCE | Configuratii: Bragg-Bretano, Goebel-unda paralela, temperatura variabila; Tub cu anod de Cu, 2,2 kW, max 60 kV si 50 mA, radiatie Cu K(, focar liniar, detector dinamic cu scintilatii NaI | Analiza si determinarea structurii cristaline, a gradului de cristalinitate, analiza de faza, a caracteristicilor straturilor subtiri, a modificarilor de structura cu temperatura | Timpu Daniel Aflori Magda Conformare la regulile metodei si laboratorului | 157 |
| 11 | Scanning Probe Microscope (AFM), model SOLVER PRO-M, produs de NT-MDT Rusia | Configuratii diverse: AFM, EFM, MFM, KPM, AFAM, SCM, STM, nano-litografie. Moduri de lucru: contact, semicontact, noncontact. Suprafata investigata: 60(60(7(m, maxima, si 1(1(0.1nm, minima. Temperatura: 20-300(C | Analiza morfologiei supra-fetei probelor solide si a proprietatilor punctuale de tip electric, capacitiv, magnetic, mecanic. | Timpu Daniel Stoica Iuliana Hitruc Gabriela | 43 |
| 12 | Spectrofotometru UV-Viz SPECORD 200 Analytik Jena | Domeniu spectral de lucru: 190 - 1100 nm. | Obtinerea de spectre de absorbtie in ultraviolet-vizibil pe probe, in special lichide. | Lupu Mihaela Ursu Dorel | 38 |
| 13 | Spectrofotometru de fluorescenta Model LS 55 PerkinElmer | Domeniu de emisie: 200 - 650 nm Domeniu de excitatie: 200 - 800 nm | Obtinerea de spectre de fluorescenta, la probe lichide si solide (filme si pulberi), foarte bine purificate. | Tigoianu Radu Ionut Ursu Dorel | 38 |
| 14 | Electrometru, model 6517ª Keithley Instruments SUA | Domenii de masura: - curenti de la 100 aA la 20 mA - tensiuni de la 10 (V la 200 mV - rezistente de la 1 la 1017 Ω - sarcini de la 10 fC la 20 (C Controlul umiditatii, cuplabil la calculator. | Caracterizarea materialelor izolatore si semiconductore, studii de fotoconductie. | Timpu Daniel Afloarei Ion | 47 |
| 15 | Instalatie pentru azot lichid. | Compusa din doua parti principale: lichefiatorul, model LNP 40, Cryomech (SUA), si generatorul de azot-gaz cu max. 0.01% oxigen, model Micro 8000, Carbo-Trade (Franta-SUA). Capacitate: 30-35 litri/24 ore | Produsul final este azotul lichid, utilizat ca agent de racire. Produsul intermediar sau care rezulta prin evaporarea produsului final, adica azotul-gaz cu max. 0.01%O2, este si un bun mediu inert. | Alazaroaiei Virgil | 6 |

- Subprogram 11. Laborator de caracterizare fizică a polimerilor .

director subprogram : prof. Bogdan C. Simionescu

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrometru RMN Bruker Avance DRX 400 (ICMPP)* | Spectrometru RMN cu frecventa 400 MHz pentru hidrogen si 100 MHz pentru carbon. Doua canale de frecventa. Unitate de temperatura variabila (10-80ºC in conditii de siguranta; 100ºC maxim cu QNP si pentru timp limitat). Cap de proba QNP de 5 mm pentru 4 nuclei 1H/13C/29Si/19F cu detectie directa cu gradienti pe axa z. Cap de proba BBI de 5 mm multinuclear cu detectie inversa pentru 1H, 13C si banda larga de frecvente, cu gradienti pe axa z. Cap de proba Dual 1H, 13C cu observare directa, fara gradienti. Experiente care pot fi inregistrate in siguranta pentru aparat si cu raspuns bun pentru o gama larga de compusi chimici: 1H-RMN, 13C-RMN, COSY, HMQC, HMBC. Alte experiente care pot fi inregistrate in siguranta dar la care raspunsul probei nu este intotdeauna cel asteptat sau la care nu exista parametri de rutina: 29Si, 19F, DEPT45, DEPT 90, DEPT135. Experiente pentru care nu se pot folosi parametri predefiniti si la care trebuie realizate teste si calibrari pentru fiecare proba in parte: NOEDIFF, N-H HMQC, N-H HMBC. Solventi uzuali CDCl3, DMSO-d6, D2O (calitatea spectrelor depinde si de solvent si scade in ordinea de mai sus). Pentru spectre de calitate solutia optima pentru compusi mic moleculari este de aprox 10 mg compus / ml solvent deuterat pentru 1H si 50 mg/ml pentru 13C. Solubilitatea pentru compusi mic moleculari trebuie sa fie minim 5 mg/ml pentru 1H si minim 20 mg/ml pentru 13C. Cu cat masa este mai mare, cantitatea de substanta dizolvata trebuie sa fie mai mare. Prelucrarea spectrelor se poate face in 3 moduri: 1) Clasic realizata de colectivul RMN si imprimata pe hartie; 2) electronic pe orice calculator din institut cu soft simplu de tipul MESTREC; 3) electronic cu acelasi program Bruker cu care se lucreaza la spectrometrul RMN pe un numar de maxim 10 calculatoare din institut. Complexitatea prelucrarilor posibile creste in ordinea 1-3 dar si timpul necesar obtinerii unui spectru imprimat pe hartie creste in aceeasi ordine. Pentru prelucrarea electronica cercetatorii interesati pot veni cu un stik de meorie USB pentru copierea spectrului. In viitor dupa primirea calculatoarelor de transfer si realizarea unei protectii intre reteaua RMN si cea a Institutului, trasferul o sa fie posibil si direct prin retea. | Determinare astructurii compusilor izolati in stare pura. Aceasta este principala aplicatie a spectroscopie RMN in chimie. La aceasta aplicatie tehnica RMN nu are concurenta in solutie, iar in stare lichida este depasita doar de tehnica de difractie de raze X in monoscristal. Urmarirea cineticilor de reactie. Determinare compozitiei in amestecuri. Aceasta metoda se foloseste atunci cand este imposibila izolarea sau purificare si este necesara folosirea de compusi etalon (ca la cromatografie) sau macar de compusi model cu structuri similare. In amestecuri spectrele bidimensionale au o utilitate limitata, iar daca masa fiecarui compus individual devine foarte mica in amestec, spectrele bidemensionale sunt imposibil de inregistrat. Studii chemometrice pe amestecuri de compusi mic molecular naturali. Aceste studii nu se bazeaza pe identificarea componentilor din amestec ci pe gruparea probelor in clase (ex. Patologic / normal) pe baza prelucrari matematice a anvelopei spectrului RMN. Interactii de tip gazda – oaspete intre molecule diferite (exemplu compusi de incluziune). Aceste studii se bazeaza pe interactii de tip NOE. | Persoane care efectueaza determinari: Din colectivul Carct. Fiz. Polim (Prof.B.C.Simionescu): - Mihaela Balan - Ana-Maria Macsim - Irina Cocarta - Alina Nicolescu - Calin Deleanu Din colectivul Structura (Dr. V.Barboiu) - Gabriela Ailiesei - Anisoara Condrea Aparatul se preteaza in acest moment la un acces de tip mixt (acces liber sub supraveghere): - Un numar de 2-6 cercetatori din alte colective care in urma unei specializatri sa poata inregistra singuri spectre 1H-RMN pentru colectivele lor dar cu prezenta in laborator a unei persoane desemnate din cadrul colectivului RMN (care sa poata sa intervina prompt la dereglarea / blocarea spectrometrului sau a calculatorului precum si in caz de accident). Persoane care realizeaza intretinerea aparatului si efectuarea de experimente care nu se pot standardiza - Alina Nicolescu - Calin Deleanu | 26 |
| Spectrometru RMN Bruker Avance III 400 (Platforma UTI) | Spectrometru RMN cu frecventa 400 MHz pentru hidrogen si 100 MHz pentru carbon. Trei canale de frecventa. Unitate de temperatura variabila (10-80ºC). Cap de proba TBI de 5 mm multinuclear cu detectie inversa pentru 1H, 13C si banda larga de frecvente, cu gradienti pe axa z. Cap de proba BBO de 10 mm multinuclear cu detectie directa pentru 1H, 13C si banda larga de frecvente, cu gradienti pe axa z. Experiente care pot fi inregistrate in siguranta pentru aparat si cu raspuns bun pentru o gama larga de compusi chimici: 1H-RMN, 13C-RMN, COSY, HMQC, HMBC. Alte experiente care pot fi inregistrate in siguranta dar la care raspunsul probei nu este intotdeauna cel asteptat sau la care nu exista parametri de rutina: 29Si, 31P, DEPT45, DEPT 90, DEPT135, decuplari H-{P}, P-{H}, H-{13C} (ultimul experiment util doar pentru compusi marcati 13C). Experiente pentru care nu se pot folosi parametri predefiniti si la care trebuie realizate teste si calibrari pentru fiecare proba in parte: NOEDIFF, N-H HMQC, N-H HMBC, ROESY NOESY, TOCSY. Aspectele legate de solubilitate si prelucrarea spectrelor sunt identice cu cele de la spectrometrul DRX de mai sus. In cursul anului 2009 urmeaza sa fie instalat si modulul de solide precum si un cap de proba de solide. | Spectrometrul de baza este identic cu cel descris mai sus (DRX). Se pot aborda aceleasi tipuri de aplicatii mentionate la spectrometrul DRX. Se pot efectua experimente suplimentare care aduc informatii complementare utile pentru tipurile de aplicatii mentionate mai sus. Aplicatiile de solide sunt similare celor mentionate mai sus, cu exceptia studiilor de tipul cinetica de reactie sau compusi tip gazda-oaspete unde utilitatea este mica. Avantajul principal al analizelor pe probe solide este acela ca se vor putea analiza probe insolubile. Dezavantajele analizelor pe probe solide sunt legate in principal de omogenitatea scazuta a campului magneti (semnale mai largi), imposibilitatea inregistrarii majoritatii tipurilor de spectre bidimensionale si timpul de lucru marit pentru pregatirea probei si curatarea rotorilor. | Persoane care efectueaza determinari: Din colectivul Caract. Fiz. Polim (Prof.B.C.Simionescu): - Alina Nicolescu - Calin Deleanu - Mihaela Balan - Ana-Maria Macsim - Irina Cocarta Datorita numarului mare de accesorii si parametri nu se pune problema accesului liber (fara a reduce functionalitatea la nivelul celuilalt spectrometru) | 27 |
| Analizor mecanic in regim dinamic (PerkinElmer Diamond Dynamic Mechanical Analysis – DMA) | Instrumentul investigheaza proprietatile viscoelastice ale materialelor, i.e., variatia modulului de stocare (E’), modulului de pierderi (E”), factorului de pierderi (tan ) cu temperature si frecventa Temperatura de lucru: -150oC ÷ 600oC Viteza de incalzire: 0,01 ÷ 20oC/min. Modul de crestere a temperaturii: liniar si in trepte Frecvente de lucru: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 Tipuri de deformari: tractiune, incovoiere, forfecare, compresie | -determinarea tranzitiilor in materialele polimere -estimarea fenomenelor de topire, cristalizare, reticulare din polimeri -investigarea fenomenelor de relaxare a efortului si de fluaj-recuperare. | 1. Dr. Mariana Cristea 2. Drd. Daniela Ionita 3. Drd. Sorin Ibanescu | Parter, 60-61 |
| Microscop electronic de baleiaj tip TESLA BS 301 | Microscop electronic de baleiaj cu o rezolutie de 20nm si domeniu de marire 50X-10 000X; rezultatele se inregistraza sub forma de imagine fotografica. | -studii morfologice de suprafata a unor probe conductoare(filme, fibre, pulberi) tratate fizico-chimic; -determinari dimensionale de particule in domeniul micronic. | Dr.fiz. Ioanid Aurelia Ing. Doroftei Florica | cam. 166 |
| Microscop electronic de baleiaj tip Quanta 200 cu sistem de analiza elementara EDAX | Microscop electronic de baleiaj cu sistem de analiza elementara calitativa si cantitativa EDAX. Acest tip de microscop are o rezolutie de 3 nm in cazul studiilor de suprafata si o rezolutie de 4 nm in cazul studiilor de separare de faza.Domeniul de marire este intre 25X- 1 000 000X iar rezultatele se inregistreaza in format digital. | Microscopul de baleiaj Quanta 200 cu sistem de analiza Edax permite examinarea probelor : -conductoare; -neconductoare; -cu continut de apa. Cu ajutorul acestui tip de microscop electronic se pot realiza : -studii ale morfologiei de suprafata; -studii de separare de faza; -analiza elementara EDAX(identificarea elementelor de la B la Am in proba examinata, calitativ si cantitativ); -determinari dimensionale de particule in domeniul nanometric. | Dr.fiz. Ioanid Aurelia Ing. Doroftei Florica | cam. 165 |

- Proiect independent 1 .Compuşi naturali –strtegii neconvenţionale de funcţionalizare şi valorificare

director proiect :dr Iuliana Spiridon

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem HPLC Shimadzu | Coloana HPLC Alltech cu faza inversa C18 pentru separare de amestecuri de compusi Coloana Shodex pentru separarea de monozaharide Faza mobila: acetonitril, MeOH, THF, apa, solutii tampon pe baza de fosfati, pH de lucru 2.2-7.5 Detector UV-VIS Detector RI | Determinarea compozitie calitativa si cantitativa a amestecurilor de substante carbogene mic moleculare pe colana cu faza inversa tip C18 Determinarea compozitie calitativa si cantitativa a amestecurilor de monozaharide pe coloana Shodex | Anghel Narcis Garnet Stefan | 201 |
| Statie de laborator Brabender cu mixer si extruder (producator Brabender, Germania) | Mixer: capacitate mixer - 25 g; temperatura maxima de prelucrare - 500 0C Extruder: capacitate extruder - 450 g ; temperatura maxima de prelucrare- 450 0C | Obtinere amestecuri Obtinere folii | Darie Raluca Garnet Stefan | 13 |  |  |
| Aparat pentru determinarea rezistentei la tractiune (producator Instron, USA) | Masina pentru incercari statice la tractiune fabricatie INSTRON (seria 53482) are intervalul de masurare intre 1 si 5 kN si permite determinarea rezistentei la tractiune (conform ISO 527). | Materiale plastice, compozite | Darie Raluca Garnet Stefan |  |
| Aparat pentru determinarea rezistentei la abraziune (producator Bareis, Germania) | Aparatul permite determinarea rezistentei la abraziune pe baza pierderii de masa care se inregistreaza in urma trecerii probei pe suprafata abraziva a unui cilindru | Elastomeri | Darie Raluca Garnet Stefan | 13 |
| Aparat pentru determinarea duritatii (producator Shimadzu, Japonia | Permite determinarea duritatii materialelor prin metoda Vickers si Brinell | Materiale compozite, metale | Popescu Carmen Mihaela Darie Raluca | 13 |
| Camera de clima (producator Angelantoni, Italia) | Permite simularea fenomenului de imbatranire in conditii de temperatura si umiditate | Studii de imbatranire a materialelor polimere in conditii controlate de temperatura, umiditate, radiatii UV | Popescu Carmen Mihaela Garnet Stefan Raluca Darie | 13 |
| Aparat pentru determinarea rezistentei la impact (producator CEAST, Italia) | Aparat pentru determinarea rezistentei la impact prin metoda CHARPY (ISO179) si IZOD (ISO 180); ciocan cu energie de 50 J | Materiale plastice, compozite | Darie Raluca Garnet Stefan | 13 |

- Proiect independent 2. Materiale polimere avansate din resurse naturale regenerabile.

director proiect :dr Olaru Niculae

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osciloscop tip HZ 4318 | Vizualizeaza formele de unda ; Masoara tensiuni alternative si continue, precum si frecvente | Este utilizat ca parte componenta a instalatiei de electrofilare | Niculae Olaru Liliana Olaru Adrian Lupu Ioan Lazar | 124 |
| Sursa de tensiune RXN – 303 D - II | - Furnizeaza tensiuni constante in domeniul 0 – 30 V si curenti in domeniul 0 – 3 A | Este utilizata ca parte componenta a instalatiei de electrofilare | Niculae Olaru Liliana Olaru Adrian Lupu Ioan Lazar | 124 |
| Multimetru digital MX – 25 312 | - Masoara curenti, tensiuni alternative si continue, rezistente electrice, temperatura | Este utilizat ca parte componenta a instalatiei de electrofilare | Niculae Olaru Liliana Olaru Adrian Lupu Ioan Lazar | 124 |
| Camera obscura | - Este dotata cu doua surse de radiatii UV 2 x 15 W : 254 nm si 2 x 15 W : 365 nm | ● Tratamente cu radiatii UV la putere de 30 W ● Pastrarea probelor sensibile la lumina | Niculae Olaru Liliana Olaru | 124 |

- Proiect independent 3.Materiale compozite pe baza de matrici polimere termo si fotoreticulabile.

director proiect : dr.Constantin Caşcaval

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microscop optic M.C. 5.A IOR | Marire x 400 Efectueaza micrografii optice prin transmisie si prin reflexie | Realizarea de micrografii optice tip pelicula in lumina normala si polarizata | Dan Rosu Liliana Rosu | 125 |
| Cuptor de calcinare VULCAN-3-130 | Trei paliere de temperature, 100(10000 C | Calcinarea probelor | Dan Rosu Liliana Rosu | 125 |
| Spectrofotometru UV-VIS 1100 RS | Domeniul de lucru: 330 -1000 nm, cu lungime de unda prestabila | Determinarea concentratiei compusilor chimici (exemplu: grupe hidroperoxidice) | Dan Rosu Liliana Rosu | 125 |

- Proiect independent 4. Materiale hibride cu matrici polimere.

director proiect :dr.Aurica P.Chiriac

| Denumire aparat | Descriere aparat | Aplicatii posibile | Acces la aparat (Liber sau numele persoanei care executa determinarile) | Numar camera in care este instalat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipament MASTERSIZER | Aparat pentru determinare dimensiunii particulelor si distributiei dimensiunilor în domeniul 0.02 µm - 2000µm Mastersizer aplică difracţia laser ca principiu de măsurare a dimensiunii particulei Echipamentul este conceput din două parţi: echipamentul şi calculatorul. Aparatul propriu-zis este format din două module: Unitatea de dispersie care realizează prepararea probelor şi alimentarea lor la unitatea optică pentru a fi măsurate. Unitatea optică conţine sursa laser He-Ne. Unitatea optică înglobează celula printre ferestrele căreia se trece proba si care este analizata de către fasciculul laser. Calculatorul are instalat programul de operare Malvern Mastersizer care controlează toate funcţiile în vederea măsurătorii, fie pe cale manuală (via dialoguri de operare afişate pe monitorul calculatorului) sau asistat de un SOP. | - Caracterizarea polimerilor în dispersie sau emulsie, cât şi a altor materiale (pulberi de natură organică sau anorganică) în mediu de dispersie, din punct de vedere al dimensiunii şi distribuţiei particulelor, în domeniul de dimensiuni 0.02 µm - 2000µm (20 nm – 2 mm). | Dr. Aurica P. Chiriac Dr. Nita Tudorachi Dr. Loredana Nita Iordana Neamtu Drd. Manuela Pintilie | 153 |
| Echipament ZETASIZER NANO ZS | ► Sistem pentru analiza dimensiunii particulelor in domeniul 0,6 nm – 6 microni si a potenţialului Zeta. ► Aparatul asigura masuratorile prin tehnica difracţiei cu laser He-Ne a luminii. ► Principiile aplicate în tehnica de măsurare : Difuzia dinamică a luminii pentru determinarea dimensiunii particulelor Electroforeza laser cu efect Doppler pentru determinarea potenţialului Zeta ► Aparatul este conectat la calculator prevăzut cu programul de operare. Softul este setat pentru a face măsurarea, înregistrarea şi analiza informaţiilor în mod automat. ► Metoda de operare si de transfer al rezultatelor se realizeaza prin sistem SOP integrat. | Aparat pentru determinarea potentialului zeta în domeniul de dimensiuni de particule 5nm – 10µm Aparat pentru determinarea dimensiunii particulelor în domeniul 0.6 nm – 6 µm | Dr. Aurica P. Chiriac Dr. Nita Tudorachi Dr. Loredana Nita Iordana Neamtu Drd. Manuela Pintilie | 153 |
| Sistem NIR SisuCHEMA | Sistemul cuprinde si asigura: camera spectala IR , sistemul de lentile cu obiectiv SWIR, banc optic, compartiment proba, sistem de ajustare a înălţimii camerei, calculator pentru achiziţie date şi programul de operare Evince ChemaDAQ. analiza completă a rezultatelor sub formă de imagine hiperspectrală şi analiza spectrală pentru fiecare pixel. Clasificarea conţinutului imaginii. Cuantificarea conţinutului imaginii. Detectarea lungimii de undă caracteristice. Segmentarea conţinutului imaginii, precum şi transferarea fundalului. Comprimarea imaginii utilizând diverse tehnici, precum PCA & PLS în diverse alte formate. | Determinări nedestructive pe tablete farmaceutice, referitoare la distribuţia şi concentraţia componenţilor. Studiul uniformităţii blendurilor. Determinarea domeniului şi mărimii particulelor şi distribuţiei componenţilor chimici în amestecurile heterogene. Identificarea formelor polimorfe. Explorarea relaţiei structură/ funcţie a unui compus. | Dr. Aurica P. Chiriac Dr. Nita Tudorachi Dr. Loredana Nita Iordana Neamtu Drd. Manuela Pintilie Drd. Vera Chicos Drd. Simona Potorac | 153 |
| Elipsometru spectroscopic - EL X-02 Spec | - Elipsometrul este echipat cu laser de clasa IIIa (conform DIN EN 60825) cu o putere de ieşire maximă de 5 mW şi o lungime de undă de 632.8 nm. - Unitatea de transmisie: laser de He-Ne cu o lungime de undă de 632,8 nm. - Unitatea de recepţie: constă dintr-o prismă de polarizare conectată la un motor treptiform şi componente opto-electronice de măsurare a intensităţii luminii şi de reglare a probei. - Unghiul de incidenţă este ajustabil în paşi de câte 5 o prin fixarea poziţiei (90° la 30°) | determinarea caracteristicilor optice ale materialelor (indice de refracţie). măsurarea grosimii filmelor foarte subţiri depuse pe suprafeţe, a multistraturilor, interfeţei straturilor, etc. pentru o gamă variată de materiale: polimeri, metale, dielectrici, semiconductori, etc. Analiză ex-situ pe filme după procesul de depunere şi in-situ, în timpul procesului de depunere. | Dr. Aurica P. Chiriac Dr. Loredana Nita Aurel Stoleru Drd. Manuela Pintilie | 193 |
| Analizor Electrocinetic Surpass | - Domeniu de masurare : Potenţial de electrofiltraţie: + 2000....+2000 mV Curent de electrofiltraţie: - 200.....+200 µA Presiune : -1000....+1000 mbar Valoare pH : 0...14 Temperatura 10...40 oC Debit: max 500 ml - Aparatul determină potenţialul zeta la interfaţa dintre solid/lichid al suprafetelor macroscopice pe baza măsurării potenţialului de electrofiltrare respectiv curentului de electrofiltrare. | Determinarea potentialului zeta pe suprafete solide (filme, pulberi) Oferă informaţii asupra proceselor de adsorbţie şi de adeziune cât şi alte proprietăţi asociate, la membrane şi filtre, polimeri şi compozite, materiale textile naturale şi sintetice, surfactanţi, pudre minerale, celuloză şi hârtie. Analiza suprafeţelor membranare. | Dr. Aurica P. Chiriac Dr. Nita Tudorachi Dr. Loredana Nita Iordana Neamtu Drd. Manuela Pintilie | 153 |
| Balanţa de susceptibilitate magnetică Johnson Matthey tip MBS-AUTO | - Aparatul este constituit din două perechi de magneţi în mişcare. Magneţii sunt fixaţi la capetele opuse ale unei bare pentru a plasa sistemul în balanţă. Proba este poziţionată între polii unei perechi de magneţi pentru a produce o deviere a barei, înregistrată de senzori optici. Un curent electric este trecut printr-o bobină plasată între polii unei perechi de magneţi pentru a produce o forţă egală şi in sens opus aceleia exercitată de probă, readucând sistemul în poziţia de echilibru. Curentul electric prin bobină este proporţional cu forţa exercitată de probă şi poate fi măsurat ca şi cădere de tensiune. Echipamentul necesită o sursă de putere de 120 V. Unitatea afişează direct susceptibilitatea volumetrică a probei în unităţi c.g.s. - Pe lângă citirea directă, modelul Auto prezintă un output analogic pentru înregistrarea grafică cât şi o interfaţă RS232 cu calculatorul. | Determinarea proprietăţilor magnetice (susceptibilitate magnetică) la temperatura camerei, la solide şi lichide paramagnetice sau diamagnetice, în domeniul de valori pentru suscep-tibilitatea volumetrică : ± 1,999x10 -4 - ± 5 x 10 -10 unităţi c.g.s | Dr. Aurica P. Chiriac Dr. Nita Tudorachi Dr. Loredana Nita Iordana Neamtu Drd. Manuela Pintilie | 153 |
| Sistem de analiză termică cuplat cu spectrometru de masa si FT-IR | Particularităţi în determinarea TG Schimbări de masă în procente în greutate sau mg Evaluarea automată a etapelor schimbării de masă Calculul perechilor de date pentru evaluarea schimbare de masă / temperatură Calculul masei reziduale Corecţia automată de referinţă Particularităţi în determinarea DSC Determinarea temperaturilor iniţială, maximă, de inflexiune şi finală Căutarea automată a peak-ului în determinare Entalpii de transformare : analiza suprafeţei peak-urilor cu selectarea corecţiei de referinţă Corecţia automată de referinţă Sistemul STA 409 PC Luxx® permite analiza precisă pentru: schimbări de masă, comportare la descompunere, stabilitate termică, comportare la oxidare, entalpii de tranziţie, temperaturi de tranziţie de fază, temperatura de tranziţie sticloasă, comportarea la cristalizare, diagrame de fază şi influenţa aditivilor, la un singur parcurs pe aceeaşi probă. | Analiza termică simultană se referă la aplicarea a două sau mai multe tehnici pe o probă în acelaşi timp. Sistemul STA JUPITER 409 PC Luxx® combină avantajele unei termobalanţe de înaltă performanţă cu un calorimetru cu scanare diferenţială. Sistemul STA JUPITER 499 PC Luxx® este monitorizat prin calculator cu program specific încorporat, prin care se comandă măsurătorile şi se evaluează datele obţinute. Prin combinarea listei de opţiuni din software se pot realiza interpretări sofisticate a datelor. | Dr. Aurica P. Chiriac Dr. C-tin Cascaval Dr. Fanica Mustata Dr. Dan Rosu Dr. Nita Tudorachi Iordana Neamtu Dr. Loredana Nita Dr. Gh. Rusu Dr. Liliana Rosu Drd. Oana Paduraru Drd. Manuela Pintilie | 155 |