CAMERA DE CLIMA Angelantoni Industry (Italia) - model CH 250

Statie de laborator Brabender cu mixer si extruder (Brabender, Germania)

APARAT PENTRU DETERMINAREA REZISTENTEI LA TRACTIUNE (Instron, USA)

APARATUL PENTRU DETERMINAREA REZISTENTEI LA IMPACT (CEAST, Italia) permite realizarea incercarii la impact CHARPY si IZOD, conform metodelor SR EN ISO 179/2001, respectiv SR EN ISO 180/2000. Ciocanul are o energie de 50 J.

Aparat pentru determinarea duritatii (Shimadzu, Japonia) - Permite determinarea duritatii materialelor prin metoda Vickers. Domeniul de forte: 98,07 mN....19,61 N,

APARATUL PENTRU DETERMINAREA REZISTENTEI LA ABRAZIUNE (Bareiss, Germania)  permite masurarea rezistentei la abraziune a materialelor polimere prin metoda SR EN ISO 4649:2002

Presiune constanta pe foaia abraziva: 10 ±0.2 N,

Lungime foaie abraziva: 40 m;

Viteza rolei: 0.32 m/s la temperatura camerei (40 rotatii/min).

# Text boxes

LAB-STATION - unitatea de baza care antreneaza diferite dispozitive de prelucrare (mixer, extruder), conectate intr-o retea cu schimb permanent de informatii, permitand inregistrarea, controlul si presetarea valorilor nominale ale parametrilor de sistem.

MIXERUL 30 EHT

- volumul camerei de amestecare: 30 cm3;

- momentul de torsiune (Torque) maxim: 200 Nm;

- temperatura maxima de prelucrare = 500 oC;

Scop: imbatranirea in conditii controlate (temperatura, umiditate, radiatii UV) a materialelor polimere

Parametrii de functionare:

- domeniul de temperatura: -30 …+ 170 oC;

- domeniul de umiditate: 10 … 95%

EXTRUDER cu un snec (19/25) - prezinta 3 zone diferite de incalzire/racire cu apa.

- diametrul camerei de amestecare = 19 mm;

- cantitatea de material prelucrat – minim 0.5 kg/h (in functie de material si viteza snecului);

- momentul de torsiune (Torque) maxim: 150 Nm;

- temperatura maxima de prelucrare : 450 oC;

Se obtine un film cu latimea de 75 mm si grosime cuprinsa intre 0.5 si 1.5 mm.

- interval de masurare (1….5) kN

- viteze de tractiune diferite (5…. 120 mm/min).

Incercarea la tractiune conform SR EN ISO 527:1996.